## Slide 1
Automated Chemical Vulnerability Assessment
of Canvas Paintings from XRF Spectral Imaging
Using Deep Learning and Foundation Models
Dimitrije Pešić · Janko Vukobratović · Aleksandra Stojanović · Giulia Ristori · Stefano Ridolfi · Maja Gajić-Kvaščev · Goran Kvaščev

## Slide 2
Sadržaj
Motivacija
Podaci
Pregled pipline-a
Rezultati
Proces
Dalji rad

## Slide 3
Motivacija
Problem
  Macro-XRF scanning proizvodi 7.200 spektara po skenu, sa 1024 podatka po svakom spektru
  Podaci su gusti i bogati informacijama, ali je njihovo tumačenje u ovom obimu izvan mogućnosti manuelne analize.
  Degradacija prati poznate mehanizme: Cu pigmenti korodiraju, Pb bele boje tamne, Fe katalizuje oksidaciju
  Postojeće procene su spore, zavise od eksperta i nisu skalabilne
  Postojeće deep learning arhitekture prilagođene su novom domenu
  Od raw XRF input-a do potpuno automatizovane conservation-priority map
  Nisu potrebni expert-labeled training data
  Manje od 70 sekundi na standardnom laptopu
Otkriće
Naš pristup

## Slide 4
Podaci - Spektralna analiza

## Slide 5
Pregled pipeline-a
1
Self-Supervised
Denoising
1D U-Net
Poisson splitting
2
Elemental
Extraction
5-pt calibration
ROI + background sub.
3
NMF
Corroboration
K=5 components
<5% recon. error
4
Chemical
Vulnerability
Index
5 koef.
Geom. avg
5
SAM Region
Segmentation
13 regiona
Per-region CVI

## Slide 6
Proces - CVI
Niskak
<0.25
Umereno
0.25-0.50
Povišeno
0.50-0.75
Kritično
>= 0.75
4 ZONE RIZIKA
Id | Mehanizam | Elementi | Težine
R1 | TiO₂/CaCO₃ termičko pucanje | Ti / Ca | 0.40
R2 | Cu pigment degradacija | Cu | 1.00
R3 | Tamljenje olova (PbS) | Pb | 1.00
R4 | Vlaga ispod TiO₂ | Ti / Cu | 0.60
R5 | Fe-katalizovana Pb oksidacija | Fe / Pb | 0.80
PRAVILA DEGRADACIJE

## Slide 7
Ca Kα | 0.992
Fe Kα | 0.993
Pb Lα | 0.991
Cu Kα | 0.983
Ti Kα | 0.982
KOMBINOVANI CVI (PROVA1 VS PROVA2)
W₁=0.0054 | r=0.994 | SSIM=0.982
NISKO
UMERENO
POViŠENO
KRITIČNO
13.9%
49.9%
30.3%
5.9%
Rezultati
Reproduktivnost skenova
Dva skena, 7 dana razlike, isti uslovi
CVI ZONE
DENOISING
Uklanjanje U-Net denoising-a povećava kombinovani W₁ za 65% and i smanjuje SSIM za 0.018, što potvrđuje da se arhitektura primetno stabilizuje.

## Slide 8
SAM
SAM REGIONA
13 identifikovanih regiona
Pb-dominantno
max CVI 0.93
medijana 0.54
Hitno (R3 – Pb potamljivanje)
Cu-dominantno
max CVI 0.97 medijana 0.45
Pratiti (R2 – Cu degr.)
Ti/Cu preklapanje
medijana CVI ≈ 0.45
Vlaga (R4)
SAM REGIONI
CVI PO SAM REGION

## Slide 9
Zaključci i dalji rad
ŠTA SMO POKAZALI
  End-to-end pipeline: od raw XRF spektara do conservation-priority map za manje od 70 sekundi
  Physics-based CVI bez supervised treninga u bilo kojoj fazi
  Potvrđena stabilnost između skenova: r > 0.98 za sve elemente, composite W1 = 0.0054
  SAM daje 13 actionable regiona, pri čemu je svaki opisan dominantnim mehanizmom i nivoom rizika
SLEDEĆI KORACI
  Validirati CVI u odnosu na procene eksperata konzervatora na pravim slikama sa poznatim ishodima degradacije
  Skenirati prava platna u partnerskim institucijama kako bi se izgradio prvi labeled XRF conservation dataset
  Proširiti dataset pomoću spatial augmentation-a radi boljeg pokrivanja različitih raspodela pigmenata
  Istrenirati domain-specific segmentation model na prikupljenom dataset-u, sa ciljem da zameni SAM